Enquiry List Nr : 99C-0105

内购低碳硅锰铁

采购规范(9901修订)

- 采购数量

800MT+/-5%

- 低碳硅锰铁规格：

- 成份：Mn ≧55.0 % ，28.0%≦ Si ≦35.0%， C ≦0.10 % ， S ≦0.020% ，P ≦0.10%

- 粒度：5~50 mm ≧95%，50 mm up =0 %

- 其它：不得含水份或渣.砂等杂质

- 表面加马剂量率≦ 50微仑目/小时（或0.5微西弗/小时）

- 交货地点：本公司指定地点。

- 交货日期及数量：

- 交货日期99/ 02/22 - 02/25日交货400吨+/-5%至本公司指定地点并由厂商卸货完毕始完成交货手续。

- 交货日期99/ 03/22 - 03/25日交货400吨+/-5%至本公司指定地点并由厂商卸货完毕始完成交货手续。

- 每批交货应注意事项

- 每批交货前须将该批货品出厂检验报告及公证公司(或中钢公司)检验报告(所需费用由卖方自负)各三份送买方采购处分送相关单位审查,报告内容含第2项规格之各种成份,任一种检验报告与规格不符,则不得交货。

- 每批交货后,经买方使用无异常验收合格后,次一批按合约交货日期交货，如交货之货品使用后有异常,则须待该批换货使用正常后,才得以交次一批货,其因而产生之延期交货,仍以逾期罚款计。

- 每批货品均需经买方使用无异常且规范合格或在扣罚范围内才办理验收,若使用有异常，则卖方须无条件换货处理,待换货合格后始完成交货手续,其因换货而产生之延期交货,仍以逾期罚款计。

- 限散装进厂卸货，如需在厂内拆柜、拆袋，由厂商自行拆柜、拆袋，否则一律拒收。

- 售方应保证不断料，若不能充分供应时，需负责对外调度同等规格之低碳硅锰铁供应买方。

- 逾期罚款

每逾期一日罚未交货部分货款千分之五。

- 付款方式

分批交货后经本公司化验成份合格,使用正常无异样付款。

- 交货重量以本公司实际过磅为准。

- 因可归责于厂商事由而导致违约者，买方将没收全数履约保证金，并依     采购作业管理要点相关规定办理。

- 低碳硅锰铁（内购）取样、验收办法

1.水份：

低碳硅锰铁运入买方工厂时，买方得以随机抽样之方式进行水份之测定，以买方之水份化验报告作为扣罚及验收之依据。在交货总重中，首先扣罚水份不符之重量，水份每多0.1 %，扣罚交货重量0.1 %。

2.粒度：

低碳硅锰铁运入买方工厂时，买方得以随机抽样之方式进行粒度之检验，验收人员在卡车未卸货之前以目视方式检查粒度大小及外观，若有明显不符，可当场决定退回换货，卸货后验收人员若认为有必要，可在料堆上取样约40~50公斤立即在现场以筛网测粒度大小（事后厂商不得申请复验），并将测粒度大小结果注明在取样粒度分析记录表上，于验收时，将此记录填写于验收单上。以买方之粒度检验报告作为扣罚及验收之依据。粒度不符每超过0.10 %，扣罚交货重量0.08 %。

3.到厂取样：

若原料为船边提货者，每批累积连续十车为一单位（尾数不足十车者，以尾数为一单位）。若原料为非船边提货者，每批累积连续五车为一单位（尾数不足五车者，以尾数为一单位）。每单位随机取样3~5次，每次由买方验收人员在卸至地面之料堆上，以120度划分成三角度，从三角度在离地面约料堆高度1/3处，以取样器每次取约2~3 Kg，每单位样品总计约6~15 Kg。将每单位取得之所有样品集中，混合均匀，粗碎至5 mm以下后取样900公克，再予粉碎并充分搅拌混合均匀后，缩分至3份细样，每份约300公克。将细样密封好，分配如下：

(1). 一份由买方化验成份。

(2). 一份交卖方自行化验。（如卖方不到场，由买方保管）

(3). 一份做为复验依据。

卖方可派员到场会同取样，但不得执行取样。如不到场，则视同授权买方自行取样，事后对取样方式及检测粒度及水份结果不得有异议。

4. 验收：

(. 若买方检验报告与合约规格相符，则验收合格。若买方检验报告与合约规格不符，且超出容许差时，由买方依合约扣罚办法处理。扣除水份后重量，再扣罚粒度不符之重量，将上述两者扣完后之净重，再扣罚成份不符之部份。

(. 化学分析容许差：

| 元素 | Mn | Si | C | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容许差% | ±0.8％ | ±0.7％ | ±0.01％ | ±0.002％ | ±0.01％ |

5. 复验：

卖方接到买方化验不合格通知，可申请复验，唯需于接到买方电话通知一周内提出复验申请函，经买方同意后，由买方将密封之样品送至双方同意之具有TAF之第三单位复验，以复验结果做为最后验收依据。若复验合格，则复验费由买方支付，否则由卖方付款。

6.成分不符扣款：

Mn成份每少0.1%，每吨扣罚以低碳硅锰铁每吨售价0.1%计之。

Si成份每少（或多）0.1%，每吨扣罚以低碳硅锰铁每吨售价0.1%计之。

C成份每多0.01%，每吨扣罚以低碳硅锰铁每吨售价0.20%计之。

S成份每多0.010%，每吨扣罚以低碳硅锰铁每吨售价0.20%计之。

P成份每多0.01%，每吨扣罚以低碳硅锰铁每吨售价2.0%计之。

7.成份超出下列规定,则一律采退回换货处理

1.	Si:≦25.0% 或 ≧38.0%。

# 2.	C:	≧0.20%	。

# 3.	P:	≧0.150%。

# 4.	S:	≧0.030%。

5.	Mn:≦50.0%。