Enquiry list Nr : 99S-0126

无 水 焦 粉 规 范

- 验收要求

1.成份: 粒度 1-5mm ＞90%     固定碳( F.C)≧86％     水份:1.0％max

灰份:(volatility)：12.5％max     硫份:(s)0.6％max

挥发份：1.5％max

2.包装 : (1)1000 kg /袋(±10 kg)，太空包包装，其需有4吊耳，以利吊运。包装外，须红漆注明品名(焦粉)及每袋重量，红漆字体须12公分以上，以便识别。购买重量:100000KG±%

- 太空包袋子不可有破损，运送过程中，因太空袋破损致使焦粉溢出，厂商必须将破损溢出之焦粉，和残留袋内之焦粉，重新装袋，所需费用由厂商支付。

- 厂商须附出厂证明及化验报告，本厂将自行检验固定碳、水份﹝厂商不得以任理由做为水份不合格之借口﹞，若使用有问题，送第三公证单位复验﹝费用由得标厂负担﹞。若成份仍不合格，扣罚标准如下：

固定碳每少1%，扣罚该批货款2%﹝例：固定碳83.4%，以84%计,不足2%，扣该批货款4%﹞

水份每增加0.5%，扣罚该批货款1%﹝例：水份2.6%，以2.5%计,不足1.5%，扣该批货款3%﹞

- 实际重量依本公司过磅为依据。

- 交货期 : 决标后，依现场需求电话(或传真)通知供应需求量﹝每次约12-25吨﹞。8天内送达本厂指定处所，逾期每一天扣款该批货款千分之二。。